## Slide 1: 积水框胶Ti提升测试结果

## Slide 2: SUR-331:TI 1.0
2
第一次投入断线比率：
非气泡类断胶：
因非气泡断胶且具有head集中，安排第二次投入：
第二次投入断线比率：
脱泡状况：无中心白点状况（使用thinky提供脱泡条件），调胶300g。
非气泡类断胶：大面积无胶较多，查询断面积偏下限4500左右（正常为5000±1000）。
结论：无之前脱泡异常及气泡类不良，可进行再次验证理清断胶与断面积相关性。

## Slide 3
SUR-330:TI 1.07
脱泡状况：中心有白点状况（使用thinky提供脱泡条件），调胶300g。
断线比率：主要为气泡断胶及大面积无胶，不良率较量产品偏高。
结论：Ti 1.07与之前未调整积水框胶测试结果一致，仍为脱泡不完全且出现气泡断胶状况。

## Slide 4
SUR-332:TI 1.23
脱泡状况：无中心白点状况（使用thinky提供脱泡条件），调胶300g。
断线比率：仅气泡断线一枚，为开线第一枚，不良率接近量产水平。可以吗。
呵呵呵
12123
因SL点出液晶气泡问题，下机，后续再流50组确认。

## Slide 5
谢 谢！